Сравнение структуры ячеистых бетонов 
[image: image1.jpg]NEHOMONUCTHPONOETOH



[image: image2.jpg]]
)
&
5

3
S
o
@
B




[image: image3.jpg]rasobeTon




Посредством выбора объемной массы бетона можно воздействовать на характеристики полистиролбетона, чтобы они лучше соответствовали конкретным требованиям для определенных видов работ.
Технические характеристики полистиролбетона:
Полистиролбетону свойственны такие замечательные качества, как отсутствие усадки и достаточная прочность. Это позволяет монтировать оборудование на слой из ПСБ, выполнив дополнительную стяжку, чего никак нельзя сделать при использовании, например минваты.
Полистиролбетон, благодаря своим уникальным качествам, как нельзя лучше соответствует требованиям  теплопередаче, что сегодня очень важно:
· Он более долговечен, до 100 лет (в отличие от полимерных материалов, которые значительно быстрее стареют и разрушаются); 
· Обладает низкой плотностью (D150-D600); 
· Очень низкой теплопроводностью (0,055-0,145);
· Экологически и гигиенически безопасен (по показателям токсичности продукт горения согласно ГОСТ 12.1044.89  полистиролбетон относится к классу малоопасных материалов); 
· Не подвержен гниению ;
· Не привлекает грызунов;
· Прекрасное  шумопоглащение ДБ (27-20);
· Обладает низкой сорбиционной влажностью 4-6 %, что позволяет материалу сохранять низкие значения теплопроводности и в условиях повышения влажности пола и кровли, как следствие, высокая морозостойкость (F25-F100); 
· Не препятствует воздухообмену,т.е способен «дышать», а благодаря высокой паропроницаемости - регулирует влажность воздуха.
В результате во внутренних помещениях устанавливается  благоприятный микроклимат;
· Полистиролбетон относится к трудновоспламеняемым материалам,  группа горючести (Г Г1);
· Предел прочности на сжатие, 0,5-2,5 Мпа;
· Температура применения ПСБ колеблется в диапазоне от -60  до +70 С
