НОРМЫ РАСХОДА ШПАКЛЕВКИ НА 1 М2 ДЛЯ СЛОЯ В 1 ММ:
	№ п/п
	Наименование шпаклевки
	Вид
	Расход на 1 м2, кг
	Применение

	1
	Шпаклевка универсальная
	Стартовая (первичка)
	0,8-1,0
	Отделка поверхностей в сухих помещениях.

	2
	Шпаклевка универсальная
	Финишная (первичка)
	0,4-0,5
	Отделка поверхностей в сухих помещениях.

	3
	Шпаклевка гипсовая
	Стартовая
	0,9-1,0
	Выравнивание стен и потолков, заделка швов гипсокартона в сухих помещениях.

	4
	Шпаклевка гипсовая
	Финишная
	0,5-0,6
	Окончательное выравнивание стен и потолков в сухих помещениях. Легко шлифуется.

	5
	Шпаклевка цементная «Ceresit CT29»
	Стартовая
	1,8
	Цементно-известковая смесь, армированная микроволокнами. Для выравнивания бетонных,кирпичных, оштукатуренных поверхностей. Устойчива к образованию трещин. Для наружных и внутренних работ.

	6
	Шпаклевка «Ceresit CT126»
	Финишная
	1,0-1,1
	Окончательная отделка в сухих помещениях бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей. Наносится одним нанесением слоем не более 3 мм.

	7
	Шпаклевка «Кнауф-финиш»
	Финишная
	1,1
	Тонкослойное выравнивание поверхностей бетонных, гипсокартонных, оштукатуренных поверхностей внутри зданий и помещений.

	8
	Шпаклевка «Кнауф -мульти-финиш»
	Стартовая и финишная
	1,0
	Выравнивание оснований бетонных, гипсокартонных, оштукатуренных поверхностей, заделки стыков между плитами.

	9
	Шпаклевка «Кнауф -унифлот»
	Стартовая
	0,25-0,3
	Заделка стыков между листами гипсокартона. Не дает усадки, выдерживает большую нагрузку в рабочем слое до 20 мм.

	10
	Шпаклевка «Кнауф -фугенфюллер»
	Стартовая
	0,3-0,5
	Заделка стыков гипсокартона с применением серпянки, ремонт трещин и различных дефектов.

	11
	Шпаклевка «Шитрок»
	Финишная
	До 0,5
	Готовая смесь, быстро сохнет, не образует трещин и усадок.

	12
	Шпаклевка «Ветонит»
	Финишная
	1,2
	Внутренние шпаклевочные работы в сухих помещениях.


