Материалы изготовления конструктивных элементов мебели.
·    Массив дерева – дуб, бук, красное дерево, береза
· Шпон - это тонкий лист древесины. Бывает строганным и лущенным.
Строганный шпон - тонкие листы древесины (0,4 – 1,0 мм), который получают путем строгания бруса поперек волокон на шпонострогательных станках. Строганный шпон применяют в качестве облицовочного материала при изготовлении деталей мебели.

Лущенный шпон – тонкий слой древесины (0,4 – 4мм) в виде ленты, полученной при лущении чурака на лущильных станках. При этом цилиндрический отрезок древесины (чурак) совершает вращательные движения, а инструмент (нож) – поступательное движение в направлении оси вращения материала. Лущеный шпон применяют для облицовывания поверхности изделий из древесины, изготовления гнутоклеенных деталей, изготовления фанеры
· МДФ – древесноволокнистые плиты сухого прессования средней плотности. МДФ изготавливаются различной толщины и характеризуются мелкоструктурностью и высокой плотностью (плотность 800 – 900 кг\М). Высокая плотность МДФ значительно повышает шурупоудерживающую способность данного материала по сравнению с ДСП. МДФ применяется главным образом для изготовления фасадов мебели. Особенности этого материала дают возможность фрезеровать на фасаде любой желаемый рисунок и изготавливать детали любой конфигурации. Мелкоструктурность и однородность МДФ позволяет качественно нанести лакокрасочное покрытий без предварительного облицовывания поверхности. Это позволяет добиться большого разнообразия при изготовлении мебели, не меняя конструкции изделия, варьирую рисунком на фасаде или цветом. 

· ДСП – плиты изготовленные путем горячего  прессования древесных частиц, смешанных со связующим.
· ДВП - древесноволокнистые плиты из древесных или иных растительных волокон с добавками специальных составов. Основное сырье для  изготовления ДВП – древесная щепа и дробленка, получаемые на рубительных машинах из различных древесных отходов. После специальной гидротермической и химической обработки щепа и дробленка расслаиваются на отдельные волокна, которые в смеси с водой и другими добавками составляют древесную массу для плит. В производстве мебели применяются в основном твердые ДВП. Они обладают почти одинаковыми с натуральной древесиной физико-механическими свойствами. Для них характерна одинаковая прочность во всех направлениях, они хорошо поддаются всем видам механической обработки. В  корпусной мебели ДВП идет на изготовление задних стенок изделий. Из них изготавливают донышки ящиков и других емкостей.

· ЛДСП – ДСП ламинированная. При изготовлении ламинированных плит ДСП облицовывается рулонными пленками с частичной поликонденсацией смолы. В этих пленках смола обладает хорошей текучестью, поэтому пленку приклеивают (в основном) без применения клея за счет собственной смолы. Такие пленки позволяют совместить две операции: облицовывание с одновременным получением отделочного покрытия. Эти пленки производятся с применением меламиноформальдегидных смол и не требуют дополнительной отделки лакокрасочными материалами. Плита ламинированная обладает стойкостью к истиранию и механическому воздействию.

· Фанера – слоистый материал, состоящий из склеенных между собой листов лущенного  шпона с взаимно перпендикулярным расположением волокон древесины в смежных слоях. Фанера бывает 3-х, 5-ти и многослойная.

· Фигарея – филенка, выступающая криволинейным контуром

· Погонаж - мебельные профили, изготовлены из МДФ, окутанных натуральным шпоном. Они широко применяются в  конструкциях мебели, изготовлены с использованием погонажных изделий это карнизы, пилястры, цокольные бруски, обкладки по кромкам.
· Патина – заключительный вид отделки, дополнительное нанесение специального красителя во фрезеровочные канавки, что придает более объемный вид филенке и создает игру света и тени по всей поверхности изделия.

· Отделочные материалы - для создания защитно-декоративного покрытия на фасадных изделиях из натуральной древесины используются лакокрасочные материалы ведущих мировых производителей «Milesi», «Renner», «Votteler». Данные лаки обладают высоким качеством.  Покрытия из полиуретанового лака после их полного отвердения отличаются высокой прочностью по отношению к механическим и химическим воздействиям. Химические вещества (разбавленные кислоты, алкоголь, щелочи) не могут  повредить лаковое покрытие. Своей эластичностью при одновременной прочности полиуретановые лаки зарекомендовали себя для получения поверхностей, отвечающих наивысшим требованиям.

1. МОДУЛИ НКМ.

· Корпус – ДСП, облицован натуральным шпоном
· Карниз, цоколь, пилястра, рамка, фигаре, филенка – МДФ, облицованы натуральным шпоном

· Накладки, декоративные элементы арки – массив дерева

2.ГОСТИНАЯ.

· Корпус – ДСП, облицован шпоном

· Фасад и крышка – МДФ, облицованы шпоном
· Цоколь п/к гостиной– лущеный шпон березы

· Точенка в карнизе витрин, шкафов, цоколе п/к гостиной 
– массив бука в патине
- массив дуба в ДБЗ

· Крышка стола – МДФ, облицовано шпоном

· Царга (при наличии) – лущеный шпон березы

· Нога стола(СР-1,СР-2 патина ЛН, стол кофейный) – массив бука 

· Все остальные ноги столов – ДСП, облицовано шпоном

· Стул – весь из массива бука 

· Фигурные пилястры боков ноги стола, основание ноги (пилястра)- массив дуба или бука
· Между вертикальной пилястрой и основанием ноги стола – МДФ, облицовано шпоном

· НКБ:

- карниз гнутый – массив дуба или бука 

- фасады маленьких ящиков – массив
· Рамка зеркала, подзеркальник, узорчатая вставка  – массив бука или дуба
3.СПАЛЬНЯ

1. Кровать

· Стойки, окантовка щита в головной и ножной части, декоративная резная вставка –массив дуба или бука
· Щит в головной и ножной части- ДСП облицовано шпоном

· Царга – ДСП облицовано шпоном

· Дрим – корпус-стальной, ламель из лущеного шпона березы

· Фурнитура крепления Hettich
· Рамка зеркала, подзеркальник, узорчатая вставка  – массив бука или дуба
2. Столик туалетный угловой      
· Ноги – массив бука или дуба
· Фасады ящиков – массив бука или дуба

· Стойки зеркала – массив бука или дуба

Внимание!!!

Обращаю внимание, что настолько «знающих» покупателей немного, но если вопрос о содержании формальдегида все же возникнет, ответ такой:

· В составе мебели содержание ДСП незначительно. Недостаток ДСП – содержание токсичного вещества – формальдегида. По содержанию формальдегида ДСП бывает класса эмиссии Е1, Е2, Е3. В нашем производстве используется ДСП только класса эмиссии Е1, с наименьшим содержанием формальдегида. 
· Кроме того, мы используем все детали из ДСП только в облицованном виде, что полностью исключает выделение токсичного вещества!
